Армасил

Защита строительной арматуры

бескислотный преобразователь ржавчины

- продлевает срок службы арматуры и ЖБИ

- модифицирует и преобразует ржавчину

- простота и безопасность применения

- не имеет резкого запаха

- не содержит кислоту

Армасил — бескислотный преобразователь ржавчины для модификации коррозии на поверхности чёрного металла перед бетонированием или нанесением ЛКМ.

Состав представляет собой сложную композицию на основе растительных танинов, стабилизаторов и ингибиторов коррозии и функциональных добавок.

Армасил предназначен для преобразования и стабилизации ржавчины на поверхности арматурных сталей, труб, металлопроката, стальных элементов железобетонных конструкций перед бетонированием и нанесением мастик. Успешно заменяет механический способ очистки металлических поверхностей от продуктов коррозии. Улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы. Обеспечивает адгезионную прочность и противокоррозионную стойкость.

Армасил рекомендуется для обработки стержневой арматуры классов А-I, А-II, А-III, А-IV. Может применяться по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 150 мкм (при нанесении в 2-3 слоя). Преобразователь переводит оксид железа в коррозионно-неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу. Не требует промывки изделия водой после обработки.

Назначение:

Преобразователь ржавчины Армасил используется при строительстве железобетонных конструкций, изготовлении железобетонных изделий (ЖБИ), при ремонтно-восстановительных работах в различных отраслях промышленности и бытовых условиях, в том числе:

- строительных металлоконструкций, транспортных средств;

- труб и трубопроводов, ангаров, кровель, мостов;

- заборов, оград, металлической мебели, гаражей;

- других различных металлоконструкций и изделий из металла.

Преобразователь также применяется в текущем ремонте машин, механизмов, металлоконструкций с целью продления их срока службы.

В межоперационном цикле изготовления преобразователь надёжно защищает металл на срок до 18 дней (при отсутствии прямых атмосферных осадков).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Ржавую поверхность очистить от рыхлой ржавчины металлической щёткой или скребком. Удалить пыль, грязь, масляные пятна, жир. Нанести состав, дождаться высыхания. |
| Взболтать состав. Наносить в 1 слой – кистью, валиком, безвоздушным или воздушным распылением. Обработку также проводят методом окунания. Не применять для глубокой (более 80 мкм) и рыхлой ржавчины, в этом случае при подготовке следует воспользоваться традиционными способами механической очистки. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность воздуха | 50-90% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Очистка оборудования | Вода |
| Нанесение |
| Нанести на поверхность металла в очагах коррозии. Участки, на которых визуально заметна более глубокая коррозия обработать тщательнее, нанести больше препарата пропитывая поврежденный участок. В зависимости от толщины ржавчины поверхность обрабатывают 1-3 раза до полного почернения ржавчины. Последующие слои преобразователя можно наносить по непросохшей поверхности «мокрым по мокрому» с интервалом не менее 15 минут. Бетонирование следует осуществлять после полного высыхания преобразователя (1-3 часа, в зависимости от температуры окружающей среды). |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 2455-055-98310821-2012 |
| Основа материала | Вода, преобразователи и ингибиторы коррозии, функциональные добавки. |
| Внешний вид пленки | Неоднородная тонкая плёнка от синего до тёмно-бурого и чёрного цветов. |
| Готовый состав |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), с | 15-20 |
| Плотность, кг/м3 | 1,05 |
| Теоретический расход, г/м2 | 100-120 |
| Время высыхания до степени «от пыли» при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 60 |
| Время высыхания до бетонирование при t (20,0±0,5)°С и влажности воздуха 50-60%, ч, не более | 1-3 |
| Защита обработанных поверхностей при использовании в межоперационном цикле |
| При отсутствии прямых атмосферных осадков, суток | 18 |

Безопасность

Состав не горюч, не содержит минеральных кислот и токсичных веществ. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в закрытой заводской таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +40°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Пластиковая тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!