Полимерстоун-2

Полиуретановый

высокопрочный эластичный наливной пол

- долговечность и увеличение срока службы поверхности

- высокая износостойкость и ударопрочность

- не имеет неприятного запаха при нанесении

- водостойкость и водонепроницаемость

- создает бесшовное гладкое покрытие

- высокая химическая стойкость

- глянцевый

Полимерстоун-2 – полиуретановый компаунд для создания эластичного глянцевого бесшовного покрытия с высокой устойчивостью к вибрациям и механическим нагрузкам, а также для улучшения качества бетонного пола в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Полимерстоун-2 - двухкомпонентный полиуретановый состав на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных компонентов без добавления растворителя. После полимеризации компаунд образует прочное и ровное, глянцевое покрытие, демонстрирующее качественные характеристики необходимые для всесторонней защиты бетона:

- высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

- химическую стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

- отличную стойкость к механическим воздействиям;

- не теряет своей эластичности с течением времени;

- способность к перекрытию трещин в основании;

Финишное покрытие, образуемое Полимерстоун-2, предназначено для применения в системах промышленных и декоративных полиуретановых напольных покрытий, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности. Сбалансированное сочетание качественных характеристик обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

Высокое содержание нелетучих веществ - способствует формированию защитного покрытия высокой плотности;

Повышенная текучесть - способствует хорошей растекаемости (нивелированию) состава, обеспечивая после полимеризации гладкую поверхность покрытия и выравнивание основания.

Глянцевая поверхность – наделяет финишный слой красивой декоративной составляющей, и способствуют облегчению при многочисленных влажных уборках с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие органических растворителей - подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Применение

Наливной полиуретановый пол Полимерстоун-2, рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

- торговые и производственные помещения;

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- предприятия здравоохранения, детские и медицинские учреждения;

- складские помещения, гаражи и ангары;

- авторемонтные мастерские, подвальные помещения.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать полиуретановый наливной пол Полимерстоун-2 в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Эпоксидным двухкомпонентным грунтом Эпоксол-2MS – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

Полиуретановым грунтом ПС-Грунт – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

Полиуретановой грунт-пропиткой Протексил-2MS – для слабых, очень пористых оснований или бетонов невысоких марок ниже М250.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект наливного пола Полимерстоун-2 включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| После приготовления, состав Полимерстоун-2, выливается на загрунтованное основание и распределяется по поверхности. Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течении 30-40 мин при 20°С. |  |
| Потребуется: шпатель с зубчатыми вставками, зубчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма |  |
| Гладкое защитное покрытие толщиной до 1 мм. за одно нанесение |  |
| Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальной обуви – «Мокроступах» (подошвы для наливных полов). |  |
| Усиленное защитное покрытие толщиной от 2 до 3 мм. за одно нанесение |  |
| Состав распределяется по поверхности с помощью ракеля с регулируемым зазором, металлической кельмы. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальной обуви – «Мокроступах» (подошвы для наливных полов). |  |
| Нанесение материала следует начинать от стены противоположной выходу. В помещениях со сложной геометрией рекомендуем заранее продумать график и план работ по заливке. Межслойный интервал при температуре +23°С должен быть не более 48 часов. |  |

| Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава А+Б, кг/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.5 | 24 |
| 2 | 3 | 36 |
| 3 | 4.5 | 48 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-017-01524656-2018 |
| Основа материала | Двухкомпонентный полиуретановый состав на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая поверхность |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 99 |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 40 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |
| Удлинение при разрыве (ISO 527), % ,не менее | 75 |
| Твердость, Шор Д | 70 |

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!