Алюминол

Алюминиевая

водостойкая антикоррозионная грунт-эмаль «3 в 1»

для черных, цветных и оцинкованных металлов

- высокая стойкость к морской и пресной воде

- надёжное предотвращение коррозии

- ввод в эксплуатацию через 24 часа

- превосходная барьерная защита

- с алюминиевым порошком

- зимнее применение (от -15°С)

- термостойкость (+300°С)

- атмосферостойкость

- формула «3 в 1»

- УФ-стойкость

- матовая

Алюминол - инновационная алюминиевая грунт-эмаль «3 в 1», с превосходными водостойкими свойствами, созданная для высочайшей защиты от коррозии черных, цветных и оцинкованных металлов, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной среды и открытой атмосферы умеренного или холодного морского климата.

Алюминол - однокомпонентный высокотехнологичный состав на основе модифицированной синтетической смолы с добавками алюминиевого порошка и светостойких антикоррозионных компонентов, наделяющих финишное покрытие исключительными защитными антикоррозионными качествами. Инновационность состава, помогает грунт-эмали «3 в 1», в короткое время, образовать прочное предотвращающее развитие коррозии матовое покрытие, с усиленной барьерной защитой:

- Двойной эффект защиты - взаимодействие специальных антикоррозионных компонентов и порошка алюминия имеющего «чешуйчатую структуру», препятствует проникновению воды и кислорода к поверхности окрашенного металла;

- Формула «3 в 1» - позволяет наносить грунт-эмаль сразу на металлы, без предварительного грунтования, даже на покрытую плотно сцепленными остатками ржавчины (до 70 мкм.) поверхности, так как состав уже содержит грунт, преобразователь ржавчины и финишную эмаль;

- Ускоренное время высыхания - допускает нанесение второго слоя грунт-эмали «3 в 1», уже через 20 минут после нанесения первого и набрать окончательную прочность покрытия всего за 24 часа, многократно сокращая время ввода объекта в эксплуатацию;

- Термостойкость и защита от УФ-излучения - гарантирует сохранность структуры финишного покрытия и всех его свойств при постоянных рабочих температурах от -60 до +300°С.

Водостойкая грунт-эмаль «3 в 1» Алюминол, применяется на металлоконструкциях подверженных постоянному воздействию:

- воды и влаги;

- высоких температур;

- химических веществ;

- механических нагрузок,

в качестве самостоятельного или промежуточного покрытия, под финишные эмали на полиуретановой, эпоксидной, алкидной и кремнийорганической основе.

Грунт-эмаль «3 в 1» Алюминол допускает нанесение в зимний период времени при температуре до -15°С.

Назначение

Алюминиевая грунт-эмаль «3 в 1» Алюминол, предназначена для получения долговременной антикоррозионной защиты:

- металлических резервуаров и емкостей под воду;

- металлических труб и стальных конструкций;

- металлических площадок и бассейнов;

- мостов и гидротехнических сооружений,

- эстакад и плавучих доков;

- опор линий электропередачи;

- оцинкованных крыш и куполов;

- трубопроводов и нефтегазопроводов;

- подводных и надводных частей лодок и иных водных транспортных средств.

Алюминол подходит для любых металлоконструкций, эксплуатируемых во влажной среде и в условиях постоянного контакта с морской и пресной водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Металл очистить от остатков старого лакокрасочного покрытия, жира, масел, коррозии и грязи в соответствии с ГОСТ 9.402. Поверхность подготовить до степени Sa2, St3 по МС ISO 8501. Замасленные поверхности следует обезжирить. |
| Тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Состав наносить кистью, валиком или воздушным распылением, на сухую и очищенную от грязи, пыли, масел, старой отслоившейся краски и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | -15°С |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Обезжиривание поверхности | Спецобезжириватель ОМ-01С |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения защитного слоя 50-60 мкм. «за один проход», грунт-эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 15-20 минут при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Не требуется |
| Для получения защитного слоя до 100 мкм. «набором» при использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7 – 2.0 мм. Нанесение произвести без добавления разбавителей в 2 слоя с межслойной сушкой 15-20 мин при температуре (20±2)°С. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости разбавителем Р-универсал, но не более 5-10% от объёма материала. |

| Толщина мокрой пленки, мкм | Толщина сухой пленки, мкм | Теоретический расход, г/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, минут |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 мкм | 50-60 | 150-170 | 40 |
| 200 мкм | 100 | 250-300 | 60 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-051-01524656-2020 |
| Основа материала | Синтетическая смола с добавлением суспензии атмосферостойких, специальных антикоррозионных пигментов и Алюминиевого порошка |
| Внешний вид пленки | Однородная матовая поверхность |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 45-50 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 50-100 |
| Цвет покрытия | серебристо-серый |
| Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5)°С, мин., не более | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, мин, не более | 40 |
| Адгезия, балл, не более | 1 |
| Окончательный набор прочности, сут. | 1 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| 3%-го раствора хлорида натрия, ч, не менее | 72 |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 72 |
| Воды, ч, не менее | 120 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 90 |
| При изгибе, мм, не более | 3 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению грунт-эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей и влаги при температуре от –30 до +30°С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают 
в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!